**SPECIFICATIONS TECHNIQUES**

**Rouleau de Film à Bulles d’air 0.50M x 100M**

**FBU02**

**Description :**

Rouleau de Film à Bulles d’air 100% polyéthylène (PE) de type bi couches.

Contient 15% à 30% de matières recyclées.

Produit 100% recyclable.

Fabrication française.

**Caractéristiques :**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Unité** | **Valeur** | **Tolérance** |
| Longueur | m | 100 | +/-5% |
| Largeur | mm | 500 | +/-5% |
| Diamètre ext rouleau | mm | 600 | Indicatif |
| Diamètre de la bulle | mm | 10 |  |
| Epaisseur film | µm | 45 | +/-5% |
| Grammage film | g/m² | 41 | +/-5% |
| Hauteur bulle | mm | 3.7 | +/-5% |
| Conditionnement |  | En rouleaux  8 rouleaux par palette |  |

Les données techniques ci-dessus sont le résultat d'une moyenne des analyses obtenues et peuvent être modifiées sans préavis. Compte tenu de la diversité des applications, l'utilisateur doit vérifier si le produit convient à l'utilisation souhaitée et il en assume la pleine responsabilité. La présente fiche annule et remplace tout document antérieur relatif à ce produit.